## Slide 1: Повышение надежности трубопроводов за счет применения перспективных методов защиты от коррозии
Директор научно-исследовательского образовательного центра «Везерфорд-Политехник», СПбПУ
Альхименко А. А.

## Slide 2: НИОЦ «Везерфорд-Политехник»
2008 год
Основан для научно-технической поддержки российских проектов международной компании
2018 год
Прикладные исследования и разработки для ведущих предприятий ТЭК, металлургии, машиностроения
Лаборатории центра
Коррозионная лаборатория
Климатическая лаборатория
Автоклавная лаборатория
Металлографическая лаб.
Лаборатория трибологии
Эрозионная лаборатория
Лаборатория стендовых испытаний

## Slide 3: ОСНОВА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ - надежная работа систем
Современные решения по выбору материалов трубопроводов и методам его защиты от эксплуатационных условий
НАПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ:
1. Выбор материала
2. Выбор покрытия
3. Ингибиторы коррозии
4. Электрохимическая защита
водоснабжения
отопления
канализации
БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСА И БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Стандартные испытания
(ГОСТ, ISO, NACE, ASTM)
Нестандартные испытания
(создание собственных методик и оборудования)
Экспертизы
(причины отказов с рекомендациями по безопасной эксплуатации)
НИР, ОКР
(Разработка перспективных материалов, технологий, )

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ
1. Выбор материала трубопровода
2. Выбор покрытия
3. Подбор ингибитора коррозии
4. Электрохимическая защита

## Slide 5: 1. Выбор и обоснование материала трубопровода
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ)
ЦЕЛЬ
ПРОБЛЕМА
ЗАДАЧА
Стандартные:
Отсутствует качественная проработка требования к материалу при проектировании
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, экономически и технологически целесообразного для определенных условий эксплуатации
ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Механика
Коррозия
Трибология
Нестандартные
Ускоренные испытания в эксплуатационных средах, давлениях, температурах, с реальной схемой нагрузки, скоростью потока, газонасыщением, многофазным потоком
Металлография
(моделирование эксплуатационных условий):
ИСПЫТАНИЯ

## Slide 6: Опыт
«Исследование коррозионных свойств новых материалов для труб водоснабжения»
Партнеры
Цель
Результат
Оценка комплекса кор-эроз-мех свойств разрабатываемой стали
Разработан экспресс метод по оценке свойств новой стали параллельно с циклом отработки производственной технологии
Начато производство труб из стали обладающей лучшими корр. свойствами
«Повышение надежности промысловых трубопроводов системы ППД»
Заказчик
Цель
Результат
Определить причины отказов трубопроводов, разработка рекомендаций по материальному исполнению
Причины отказа - неудовлетворительная работоспособность материала в данных усл.
Разработано комплексное решение по материалу некоторых сегментов и электрохимической защите
«Оценка использования ТБД из стали 09Г2С в качестве опорных конструкций Крымского моста»
Заказчик
Цель
Результат
Экспериментально обосновать ТБД из 09Г2С в качестве опор Крымского моста
Обоснованы ТБД в качестве опорных моста,
Определены скорости коррозии и разработаны рекомендации для защиты опор;
Определен ресурс опор с точки зрения
циклических нагрузок
Заказчики, для которых системно проводятся работы по исследованию материалов с целью квалификации для определенных условий эксплуатации:

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ
1. Выбор материала трубопровода
2. Выбор покрытия
3. Подбор ингибитора коррозии
4. Электрохимическая защита

## Slide 8: Выбор покрытий
ИСПЫТАНИЕ | ОБОРУДОВАНИЕ
Предварительные испытания на стойкость к воздействию низких температур (-60 ) | КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА
Термостарение при t +70 | 
Воздействие низких t (-60) | 
воздействие повышенной влажности 98% при температуре +400 С | 
воздействие морской атмосферы при температуре +400 С и влажности 98% | 
Воздействие горячего пара без давления после предварительной выдержки при температуре -400 С | 
оценка внешнего вида покрытия по ГОСТ 8832 и ГОСТ 9.407 | Визуально-измерительный контроль
испытание сопротивления к изменению газового и жидкостного давления по ISO 15741:2001 (E) (оценка блистеринга по ИСО 4628-2:1982) | Автоклав
исследование стойкости к резким перепадам температур, определение прочности при ударе (ГОСТ 51164-98 и ASTM G-14-72 | Автоклав, Уст. Новотест
Исследование стойкости в соляном тумане ГОСТ В 20.57.306-98 | Камера соляного тумана
Испытание на истирание ASTM D 4060 | Трибологическая машина
Исследование стойкости в модельной коррозионно – агрессивной сероводородосодержащей среде | Коррозионная ячейка
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИХ ПОКРЫТИЙ
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВНЕШНИХ ПОКРЫТИЙ
Оборудования для комплексной оценки покрытий
После испытаний на сопротивление к изменению жидкостного давления
Фотография отпечатка удара при определении прочности
Измеритель прочности
Автоклав
Коррозионные ячейки
Камера соляного тумана
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИКОРРОЗИОННЫХ И АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ЭПОКСИДНЫХ, ЛАКОКРАСОЧНЫХ, МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫХ и др.)

## Slide 9: Опыт
«Оценка работоспособности порошковых эпоксидных покрытий опор Крымского моста»
Партнеры
Цель
Результат
Оценить защитную способность покрытий после ледохода
Определены факторы и механизм развития коррозионных процессов при повреждении защитного покрытия опорных конструкций.
«Оценка работоспособности ремонтного покрытия для опор Крымского моста»
Заказчик
Цель
Результат
Разработка методики и испытания инновационного материала для ремонта покрытий
Разработана методика, учитывающая воздействие коррозионной среды, термоциклических нагрузок, солнечных лучей, скорости течения, переменного смачивания
В настоящий момент продолжается выполнение работы
«Исследование работоспособности внутренних покрытий бурильных труб»
Заказчик
Цель
Результат
Определить кинетику деградаций гладкостных покрытий
Разработана методика коррозионно-эрозионных испытаний
Определен механизм деградации покрытий
«Определение толщины цинкового покрытия для защиты объектов Крымского моста»
Заказчик
Цель
Результат
Разработка методики и проведение испытаний по оценке толщины цинкового покрытия для защиты объектов на 15 лет
Разработана новая методика, сочетающая лабораторные и натурные испытания;
Проведены все работы и определена толщина покрытия расчетно-экспериментальными методом;
Оформляется патент;

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ
1. Выбор материала трубопровода
2. Выбор покрытия
3. Подбор ингибитора коррозии
4. Электрохимическая защита

## Slide 11: Ингибирование
Потенциостат Versa
Коррозионный стенд «Cortest»
Ингибирование - замедление течения, или полное прекращение коррозионных процессов, посредством введения реагентов в эксплуатационную среду
В центре освоены многие методы коррозионных, электрохимических исследований c целью:
определения типа ингибитора для определенных материалов и эксплуатационных сред,
определения оптимальной концентрации ингибитора
Заказчики:

## Slide 12: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ
1. Выбор материала трубопровода
2. Выбор покрытия
3. Подбор ингибитора коррозии
4. Электрохимическая защита

## Slide 13: Электрохимическая защита
Эффективный способ защиты от электрохимической коррозии. Надежно защищает изделие, предупреждая разрушение подземных трубопроводов, днищ судов, различных резервуаров
Титан-диоксидмарганцевый анодный заземлитель
В центре разработан перспективный материал анодного заземлителя.
Основные преимущества:
3. Более низкая стоимость изготовления, по сравнению с аналогами;
2. Сильно меньший размер изделий, что значительно упрощает монтаж;
1. Подтвержденная скорость растворения боле чем в 100 раз ниже, чем у аналогов;
Выдержка в нефтяном растворителе
В настоящее время успешно пройдены лабораторные испытания. Изготовлена опытная партия и проходит серия ОПИ.
Предлагаем предоставить образцы АнЗаз, для оценки его работоспособности на объектах ГУП ТЭК.

## Slide 14: Опытно-промышленные испытания
Электрохимическая защита обсадных колонн и оборудования системы поддержания пластового давления
Электрохимическая защита причальных сооружений порта в г. Новороссийск
Электрохимическая защита подземного оборудования добычи и хранения газа